ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТКО

НИИСК-2

Получение твёрдого нетрадиционного топлива (ТНТ) из цельных ТКО и «хвостов» сортировки ТКО

Технология

Цельные ТКО или «хвосты» сортировки ТКО обогащают, достигая максимально возможного содержания горючей массы (органики).

Обогащение выполняется с использованием процессов гидросепарации и сушки. Применение силового проката массы при частичном механическом обезвоживании позволяет получать ТНТ в форме коржей, обычно листового формата. Готовые коржи ТНТ могут храниться неограниченно долго, они не теряют теплотехнических свойств, не имеют запаха. Тяжёлая фракция (неорганика) гидросепарации разбирается на части, из которых изготавливаются: стеклянный порошок, силикатный щебень, косная мука.

Подавление вредностей

При производстве ТНТ вредности могут возникать, единственно, от продуктов гниения, если цельные ТКО или «хвосты» сортировки ТКО долгое время, более двух недель, до использования хранились в помещении с положительной температурой.

Однако, сушка лёгкой фракции, полученной гидросепарацией, полностью подавляет гниение и устраняет запах. Обеспечение безопасных производственных условий достигается типовой общеобменной вентиляцией.

Товарная продукция (из 1 т цельных ТКО или «хвостов» сортировки ТКО)

| Коржи ТНТ | т | 0,6 … 0,66 |
| --- | --- | --- |
| Лом черного и цветного металла | кг | 5 … 16 |
| Порошок стеклянный | кг | 22 … 26 |
| Мука костная | кг | 20 … 23 |
| Щебень силикатный | кг | 60 … 90 |

Использование продуктов утилизации

Коржи ТНТ могут сжигаться с получением высокотемпературного теплоносителя. Могут использоваться в пиролизных процессах с получением обугленного экологически чистого бездымного топлива и пиролизного газа, который при охлаждении даёт неконденсирующийся горючий газ и жидкое водосмоляное эмульсионное топливо. Также ТНТ пригодно для получения генераторных газов.

Стеклянный порошок пригоден в качестве флюса при производстве керамики и стеклокерамики.

Костная мука, ценный питательный продукт в животноводстве.

Силикатная щебёнка – продукт, используемый в качестве подсыпки при дорожном строительстве, измельчённая до порошка пригодна для производства асфальтобетона и как средство осушения болотистых почв.

Удельные капитальные вложения

Удельные капитальные вложения в утилизацию 1 т ТКО или 1 т «хвостов» сортировки ТКО  с получением ТНТ и побочных товарных продуктов составляет   – 170 … 190 руб.

Производственные затраты

Производственные затраты на изготовление 1 т  ТНТ (1,6 … 1,7 т цельных ТКО или «хвостов» сортировки ТКО) составляют  – 280 … 295 руб.