ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТКО и «хвостов» сортировки ТКО   НИИСК-3

Технология

Технология рассчитана на выпуск газообразного, жидкого и твёрдого топлив, сырьём для которых служат цельные ТКО или «хвосты» их сортировки.

Технологический процесс складывается из двух стадий.

Первая стадия приготовление из ТКО и «хвостов» сортировки ТКО ТНТ, в полном соответствии с Технологией НИИСК-2.

Вторая стадия – обугливание (пиролиз) ТНТ с получением твёрдого угольного остатка и пиролизного газа. Угольный остаток является экологически чистым, высококалорийным беспламенным твёрдым топливом. пиролизный газ охлаждают, в результате чего образуется неконденсирующийся газ – газообразное топливо и водосмоляной конденсат, содержащий смолистое вещество, ультрадисперсные вторичные полимеры и воду, в которой растворены водорастворимые компоненты (кислоты, спирты, альдегиды, кетоны).

Водосмоляной конденсат эмульгируется, что приводит к образованию жидкого водосмоляного эмульсионного топлива.

Подавление вредностей

Твёрдый угольный остаток в горячем состоянии выделяет незначительное количество СО2, СО, СН4. Охлаждённый твёрдый угольный остаток безвреден.

Пиролизный газ, неконденсирующийся газ, водосмоляное эмульсионное топливо токсичны, могут содержать бенз(а)пирен, поэтому оборудование, производящее эти виды топлив должны гарантировано направлять отобранную газовую субстанцию на гидрохимическую очистку.

Сжигание газообразного,  жидкого и твёрдого топлив у потребителя происходит при температурах выше 13000С. Подавление возникающих  при этом вредностей (см. Технологию НИИСК-1) осуществляется типовыми методами гидромеханической и гидрохимической очисток.

Товарная продукция (из 1 т цельных ТКО или «хвостов» сортировки ТКО)

| твёрдое угольное топливо Qн = 7520 ккал/кг | кг | 205 … 210 |
| --- | --- | --- |
| жидкое водосмоляное эмульсионное топливо Qн = 2830 ккал/кг | кг | 330 … 340 |
| газообразное топливо Qн = 4410 ккал/ нм3 | нм3 | 140 … 150 |

Поскольку в первой части процесса производят ТНТ из ТКО или «хвостов» их сортировки ТНТ, то в товарные продукты дополнительно входят (согласно Технологии НИИСК-2):

Лом черного и цветного металла

Порошок стеклянный

Мука костная

Щебень неорганический

Использование продуктов утилизации

Все виды топлив используются как энергоноситель для энергопроизводящих производств и в промышленности.

Удельные капитальные вложения

Удельные капитальные вложения в утилизацию 1 т ТКО или 1 т «хвостов» сортировки ТКО  с получением газообразного, жидкого и твёрдого топлив составляет   – 950 … 1100 руб.

Производственные затраты

Производственные затраты при утилизации 1 т  ТКО или «хвостов» сортировки ТКО с производством трёх видов топлив  – 1075… 1150 руб.